ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________

к договору №____________ от __________ 2011  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОКРЫТИЯ «ЭКВЕСТРИМАТ»

г. Москва                               .                                                                                                                                                  2011 г .

- «ЭКВЕСТРИМАТ» - продукт, представляющий собой  монолитное двухслойное покрытие толщиной от 10 мм и более. Первый слой «ЭКВЕСТРИМАТА» представляет собой покрытие из резиновой (каучуковой) крошки. Второй слой - это нанесенный поверх первого, слой полиуретанового связующего «Мастербонд», окрашенный в однотонный требуемый цвет.

- «ЭКВЕСТРИМАТ» производится зеленого,  кирпичного, темно-бордового, черного цветов. На свежеизготовленном покрытии может наблюдаться разнооттеночность между этапами укладки, но через 20 – 30 дней это исчезает.

- «ЭКВЕСТРИМАТ» является водонепроницаемым, антискользящим, бесшовным, износостойким покрытием.

- Покрытие «ЭКВЕСТРИМАТ» имеет широкий спектр применения. Оно используется в местах, где не требуется эстетичный внешний вид покрытия так как при укладке могут оставаться перепады поверхности до 2 мм., и поверхность напоминает крупную наждачную бумагу, а там где нужно прочное, эластичное, трвмабезопасное, нескользкое и водонепроницаемое покрытие (гаражи, автостоянки, паркинги, мастерские, производственные помещения, складские помещения, места перемещения автопогрузчиков, дебаркадеры, подложки для животных, конюшни и т.п.), в местах содержания, мойки и перевозки животных и во многих других случаях.

- «ЭКВЕСТРИМАТ» изготавливается на улице и внутри помещений на основаниях горизонтальных и наклонных с размерами без ограничений.

- Отличительной особенностью  покрытия «ЭКВЕСТРИМАТ» является то, что оно укладывается на основание методом наливных ковров, что резко снижает требования к ровности основания. В основании могут быть небольшие впадины, которые будут закрыты смесью при укладке. При этом «ЭКВЕСРИМАТ» обладает высокой адгезией к асфальтовому или бетонному основанию

- Важной отличительной особенностью «ЭКВЕСТРИМАТ»  является его водонепроницаемость.

- «ЭКВЕСТРИМАТ» является относительно эластичным продуктом, стремящимся повторить форму основания. Этот продукт нельзя использовать как выравнивающий основание слой. Другими словами, «ЭКВЕСТРИМАТ» будет повторять форму основания и иметь неровности, которые были у основания, если их размер равен или больше толщины покрытия.

- Во время производства покрытия, в особенности на больших площадях, неизбежны технологические перерывы. При возобновлении работ свежеуложенное покрытие контактирует с ранее уложенным покрытием,  и может быть заметна граница. Однако, это ни в коей мере не нарушает монолитности покрытия и не влияет на эксплуатационные свойства покрытия.

- При указании толщины покрытия «ЭКВЕСТРИМАТ» при укладке на имеющееся основание нужно понимать, что речь идет о средней величине, так как в местах, где имеются наплывы или выпуклости толщина покрытия может быть меньше номинальной, а в местах впадин или углублений толщина покрытия может быть больше номинальной. Перепад по толщине может колебаться  от –25% до +50%. Такие колебания толщины практически не влияют на эксплуатационные свойства покрытия.

- Укладка «ЭКВЕСТРИМАТ» возможна только на подготовленное сухое основание с температурой + 15 градусов и выше, но не более 40 Сº. В случае если погодные условия не позволяют  иметь такое основание, то при производстве используются нагреватели и строительные тенты (палатки) больших площадей. Использование   таких устройств позволяет достичь разницы температуры уличного воздуха и температуры основания до 40 градусов и высушить полностью основание.

Настоящее техническое описание продукции составлено в двух экземплярах, является  приложением и неотъемлемой частью вышеуказанного договора и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Мастерфайбр Столица» |  |
| Генеральный директор Дибдин С.В. |  |
| ______________________________________ | __________________________ |