ПРИЛОЖЕНИЕ № ____

к договору №_______ от  _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОКРЫТИЯ «МАСТЕРФАЙБР»

г. Москва

- «Мастерфайбр» - продукт, представляющий собой  однослойное водопроницаемое покрытие из резиновой (каучуковой) крошки, одноцветное или с комбинацией различных цветов в виде узоров, изображений и т.д.

- Основное применение покрытия «Мастерфайбр» – в качестве защитного и декоративного покрытия на детских площадках. Также возможно применение в качестве ковриков для прогулочных и садовых дорожек, пандусов и т.д.

- В зонах повышенного риска падения детей (горки, качели, рукоходы, шведские стенки и т.д.) может изготавливаться специальное ударопоглощающее покрытие «Мастерфайбр» – Софт или так называемая «подушка безопасности» Этот продукт представляет собой «подушку»,  внутри которой находится резиновая крошка крупной фракции, «завернутая» в нетканый материал, поверх которого укладывается само покрытие «Мастерфайбр».

- «Мастерфайбр»  производится светло-зеленого, зеленого, кирпичного, темно-бордового, черного, серо-голубого цветов, а также «звездное небо» (продукция черного цвета с вкраплениями разноцветной крошки по всей площадки продукта).

- «Мастерфайбр» изготавливается на улице и внутри помещений на основаниях горизонтальных и наклонных с размерами без ограничений.

- Отличительной особенностью  покрытия «Мастерфайбр» является то, что оно укладывается на основание методом наливных ковров, что резко снижает требования к ровности покрытия. В основании могут быть небольшие впадины или наплывы, которые будут закрыты смесью при укладке. При этом «Мастерфайбр» обладает высокой адгезией к асфальтовому или бетонному основанию

- Важной отличительной особенностью  «Мастерфайбр» является его водопроницаемость.

- Производство «Мастерфайбр» возможно как на объекте у Заказчика, так и на фабрике. Возможно также комбинированное производство: часть продукта делается на фабрике и в дальнейшем вывозится и используется при изготовлении продукта на объекте у Заказчика.

- Комбинированное производство возможно только в случае, когда основание на объекте имеет ровную, твердую  поверхность, на которое можно укладывать предварительно изготовленные рулоны  или маты «Мастерфайбр».

- Тон продукта может изменяться в пределах одного цвета при использовании черной резиновой крошки. Это связано с тем, что резиновая крошка производится из отработавших автомобильных шин и других резиновых изделий. Различные производители шин и других РТИ добавляют при производстве резины разное количество сажи (черного красителя) в исходное сырье. И как следствие, черная крошка имеет различный оттенок. Даже при самом строгом соблюдении пропорций компонентов  тон продукта может меняться от партии к партии, в т. ч. и при изготовлении образцов. Чем более светлый цвет «Мастерспорт» требуется изготовить, тем больше вероятность изменения тона в пределах этого цвета.

- «Мастерфайбр» является водопроницаемым продуктом, но его водопроницаемость ограничена возможностью основания по отводу в сторону просочившейся  через «Мастерфайбр» воды. Т. е. «Мастерфайбр»  пропускает воду до тех пор, пока вода может уходить через основание в стороны (вглубь грунта и т.п.).

- «Мастерфайбр» является антискользящим продуктом, но это свойство имеет место до тех, пока на поверхности продукта не образовалась водяная пленка (или лужа), связанная чаще с плохим отводом воды через основание.

- «Мастерфайбр» является относительно эластичным продуктом, стремящимся повторить форму основания. Этот продукт нельзя использовать как выравнивающий основание слой. Другими словами, «Мастерфайбр» будет повторять форму основания и иметь неровности, которые были у основания, если их размер больше толщины покрытия.

- Во время производства покрытия, в особенности на больших площадях, неизбежны технологические перерывы. При возобновлении работ свежеуложенное покрытие контактирует с ранее уложенным покрытием,  и может быть заметна граница. Однако, это ни в коей мере не нарушает монолитности покрытия и не влияет на эксплуатационные свойства покрытия.

- При указании толщины покрытия «Мастерфайбр» при укладке на имеющееся основание нужно понимать, что речь идет о средней величине, так как в местах, где имеются наплывы или выпуклости толщина покрытия может быть меньше номинальной, а в местах впадин или углублений толщина покрытия может быть больше номинальной. Перепад по толщине может колебаться  от –25% до +30%. Такие колебания толщины никак не влияют на эксплуатационные свойства покрытия.

- Производство «Мастерфайбр» возможно только на подготовленное сухое основание с температурой + 15 градусов и выше. В случае если погодные условия не позволяют  иметь такое основание, то при производстве используются нагреватели и строительные тенты (палатки) больших площадей. Использование   таких устройств позволяет достичь разницы температуры уличного воздуха и температуры основания до 40 градусов и высушить полностью основание.

Настоящее техническое описание продукции составлено в двух экземплярах, является  приложением и неотъемлемой частью вышеуказанного договора и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Мастерфайбр Столица» |  |
| Генеральный директор Дибдин С.В. |  |
| _____________________________________ | ________________________________________ |
| М.п. | М.п. |